Министерство образования Саратовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Балашовский политехнический лицей»

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих для профессии технического профиля

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

на базе основного общего образования

2020 год

| УТВЕРЖДАЮ зам. директора по учебно-производственной работе ГБПОУ СО «БПЛ» _______________/Примин А.А./ «31» августа 2020 г. _______________/ ./ «_____» ________________2021г. _______________/ ./ «_____» ________________2022г. | Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 года №50 по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); на основании компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта «Сварщик», утвержденного Приказом Министерства труда и социального развития РФ № 701н от 28 ноября 2013 года |
| --- | --- |
| ОДОБРЕНО на заседании цикловой методической комиссии Протокол № ___, «31» августа 2020 г. Председатель комиссии /______/Козлова О.В./ Протокол № ___, «_____» ___________2021 г. Председатель комиссии/______/____________/ Протокол № ___, «_____» ___________2022 г. Председатель комиссии/______/____________/ | ОДОБРЕНО методическим советом лицея ГБПОУ СО «БПЛ» Протокол № ___, «31» августа 2020 г. Председатель _____________/Шатилов И Н./ Протокол № ___, «_____» ____________2021 г. Председатель _____________/ _______________/ Протокол № ___, «_____» ___________2022 г. Председатель комиссии/______/____________/ |
| Составитель (автор): | Паболков Н.В. преподаватель ГБПОУ СО «БПЛ» |
| Рецензенты: Внутренний Внешний | Корнеев Александр Александрович – директор УК «Авиатор» Фролин Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО УК «Комфорт» |

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 года № 50

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Саратовской области   «Балашовский политехнический лицей»

Разработчики:

Фролин Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО УК «Комфорт»

Корнеев Александр Александрович – директор УК «Авиатор»

Филиппова Галина Владимировна - методист

Паболков Николай Васильевич - преподаватель

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Аннотация ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 18 |

1. Аннотация ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки.

1.1. Область применения  программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной   образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ООППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящий в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение,  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль, сварных швов после сварки

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке.

ПК 1.3 Проверять оснащённость, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.

ПК 1.6Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла.

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.

ПК.1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке.

Программа  профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  подготовке работников в области металлообработки при наличии основного общего, среднего   общего образования.  Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;

- эксплуатирования оборудования для сварки;

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;

- выполнения зачистки швов после сварки; использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; определения причин дефектов сварочных швов и соединений;

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

уметь:

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- подготавливать сварочные материалы к сварке; зачищать швы после сварки;

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций;

знать:

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);

- необходимость проведения подогрева при сварке;

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах;

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва;

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;

- основы технологии сварочного производства;

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;

- основные правила чтения технологической документации;

- типы дефектов сварного шва; методы неразрушающего контроля; причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;

- способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий под сварку;

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила сборки элементов конструкции под сварку; порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла;

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- классификацию сварочного оборудования и материалов;

- основные принципы работы источников питания для сварки;

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего 789   часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   429 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   286 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 143   часа;

учебной практики и производственной практики – 360 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль, сварных швов после сварки,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций |
| ПК 1.2. | Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. |
| ПК 1.3. | Проверять оснащённость, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. |
| ПК 1.4. | Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. |
| ПК 1.5. | Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. |
| ПК 1.6. | Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку |
| ПК 1.7. | .Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. |
| ПК 1.8. | Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. |
| ПК 1.9. | Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

3. СТРУКТУРА  и  содержание профессионального модуля.  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки.

3.1. Тематический план профессионального модуля.

| Коды профессиональ-ных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятель-ная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.3 | Раздел 1. Основы технологии сварки и сварочное оборудование | 114 | 60 | 39 | 30 | 24 | - |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.9 | Раздел 2. Технология производства сварных конструкций | 114 | 60 | 39 | 30 | 24 | - |
| ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.8 | Раздел 3. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой | 114 | 60 | 39 | 30 | 24 | - |
| ПК 1.9 | Раздел 4. Контроль качества сварных соединений | 66 | 32 | 19 | 16 | 18 |  |
| ПК 1.2 | Раздел 5. Нормативно-техническая документация и система аттестации в сварочном производстве | 60 | 32 | 19 | 16 | 12 |  |
| ПК 1.1 | Раздел 6. Технический английский язык | 69 | 42 | 42 | 21 | 6 |  |
|  | Производственная практика | 252 |  |  |  |  | 252 |
|  | Всего: | 789 | 286 | 197 | 143 | 108 | 252 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы технологии сварки и сварочное оборудование |  |  |
| МДК 01. 01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование |  |  |
| Тема 1.1. Основы технологии сварки. | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Классификация и сущность основных способов сварки плавлением | 2 |  |
|  | 2. | Электрическая сварочная дуга (сущность, технологические особенности, условия устойчивого горения, действие магнитный полей и ферромагнитных масс на дугу) | 2 |  |
|  | 3 | Сварочные материалы (сварочная проволока, покрытые электроды, сварочные флюсы, защитные газы): назначение, классификация, условия хранения и транспортировки | 2 |  |
|  | 4 | Металлургические процессы при сварке плавлением: особенности, формирование и кристаллизация металл шва, зона термического влияния, старение и коррозия металла сварных соединений | 2 |  |
|  | 5 | Сварочные напряжения и деформации: классификация, схема образования, меры борьбы с ними. | 2 |  |
| Тема 1.2. Сварочное оборудование для дуговых способов сварки. | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Общие сведения об источниках питания сварочной дуги их классификация. Свойства и характеристики источников питания. | 2 |  |
|  | 2. | Сварочные трансформаторы: общие сведения, основные типы, выбор трансформаторов для разных способов сварки | 2 |  |
|  | 3. | Сварочные выпрямители: общие сведения, основные типы, выбор выпрямителей для разных способов сварки | 2 |  |
|  | 4. | Инверторные сварочные выпрямители: общие сведения, технические характеристики | 2 |  |
|  | 5 | Сварочные генераторы и преобразователи: общие сведения, технические характеристики. Вспомогательные устройства для источников питания: осцилляторы, стабилизаторы. | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия. | 39 |  |
|  | 1. Определение КПД сварочной дуги. | 6 |  |
|  | 2. Определение коэффициента расплавления, наплавки и потерь металла на угар и разбрызгивание при сварке покрытыми электродами. | 6 |  |
|  | 3. Определение максимальной длины дуги на электродах с различным типом покрытия. | 6 |  |
|  | 4. Изучение конструкции и принцип действия сварочного трансформатора. | 6 |  |
|  | 5. Изучение конструкции и принцип действия сварочного выпрямителя. | 5 |  |
|  | 6. Изучение инверторных источников | 5 |  |
|  | 7. Изучение устройства сварочного преобразователя | 5 |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа Тематика домашних заданий: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа (примерная тематика рефератов) 1. Классификация способов сварки. 2. Расчётная оценка свариваемости сталей. 3. Особенности свариваемости алюминия и его сплавов. 4. Методы уменьшения сварочных напряжений и деформаций. 5. Термические способы правки сварных конструкций. 6. Изучение правил выполнения прихваток 7. Выполнение расчета сварных соединений и швов на прочность и устойчивость 8. Строение сварочной дуги. 9. Виды переноса металла при дуговой сварке плавящемся электродом. 10. Трансформаторы. 11. Способы регулировки силы тока в сварочных трансформаторах. | 30 |  |
|  | Учебная практика Виды работ: Инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе с электрооборудованием. 2.Формирование сварочной ванны в различных пространственных положениях. 3.Возбуждение сварочной дуги. 4.Демонстрация видов переноса электродного металла. 5.Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным трансформатором. 6.Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным выпрямителем. 7.Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным инвертором. 8.Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным генератором. 9.Изучение правил эксплуатации и обслуживания источников питания. | 24 |  |
| Раздел 2. Технология производства сварных конструкций |  |  |
| МДК 01. 02. Технология производства сварных конструкций. |  |  |
| Тема 2. 1. Технологичность сварных конструкций и заготовительные операции. | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Классификация сварных конструкций. | 2 |  |
|  | 2. | Общие понятия о технологическом процессе изготовления сварных конструкций. | 2 |  |
|  | 3. | Виды заготовительных операций и применяемое оборудование | 2 |  |
|  | 4. | Технологичность изготовления сварных конструкций | 2 |  |
|  | 5. | Виды термической обработки сварных конструкций и применяемое оборудование | 2 |  |
| Тема 2.2 Технология изготовления сварных конструкций. | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Технологические особенности изготовления сварных конструкций | 2 |  |
|  | 2. | Основные типовые сварные строительные конструкции. Технология изготовления листовых конструкций | 2 |  |
|  | 3. | Технология изготовления решётчатых конструкций. Технология производства балочных конструкций | 2 |  |
|  | 4. | Технология изготовления сварных балок. Технология производства рамных конструкций | 2 |  |
|  | 5. | Технология сборки и сварки магистральных трубопроводов. Технология изготовления емкостей, резервуаров и сварных сосудов, работающих под давлением. | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 39 |  |
|  | Выполнение прихваток | 5 |  |
|  | Сварка разнородных сталей. | 5 |  |
|  | Изменение состава металла при сварке качественными электродами. | 6 |  |
|  | Измерение и определение рабочих напряжений. | 6 |  |
|  | Выполнение простых расчётов сварных конструкций на прочность. | 6 |  |
|  | Выполнение простых расчётов сварных конструкций на устойчивость. | 6 |  |
|  | Выбор приспособлений для сборочно-сварочных работ | 5 |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа Написание рефератов на темы: Современное оборудование для правки металла различной толщины. Современное оборудование для гибки металла различной толщины. Гильотинные ножницы для резки металла. Газовая резка металла. Лазерная резка металла. Технология изготовления корпусов сосудов, работающих под давлением | 30 |  |
|  | Учебная практика Виды работ: Инструктаж по охране труда и технике безопасности при сборке и сварке конструкций. 2.Формирование сварочной ванны в различных пространственных положениях. 3.Возбуждение сварочной дуги. 4.Демонстрация видов переноса электродного металла. 5.Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным трансформатором. 6.Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным выпрямителем. 7.Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным инвертором. 8.Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным генератором. 9.Изучение правил эксплуатации и обслуживания источников питания. | 24 |  |
| Раздел 3. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. |  | 2 |
| МДК 01. 03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. |  |  |
| Тема 3.1 Подготовительные операции перед сваркой. | Содержание |  |  |
|  | 1. | Разделка кромок под сварку. Требования к поверхностям свариваемых элементов, необходимость зачистки исходного металла. | 2 |  |
|  | 2. | Предварительная зачистка свариваемых кромок перед сваркой. Особенности подготовки кромок алюминия и его сплавов под сварку. | 2 |  |
|  | 3. | Выполнение предварительного подогрева. Способы подогрева кромок перед сваркой. Виды применяемого оборудования. | 2 |  |
|  | 4. | Разметка металла, Отклонения формы и расположения поверхностей, средства измерения электросварщика и правила их эксплуатации. | 2 |  |
|  | 5. | Классификация сварных швов, типы разделки кромок под сварку. Обозначение сварных швов на чертежах, чтение чертежей и технологической документации сварщика. | 2 |  |
| Тема 3.2 Сборка конструкций под сварку. | Содержание |  |  |
|  | 1. | Способы сборки под сварку и применяемое оборудование, инструменты Классификация и назначение сборочно-сварочной оснастки. | 2 |  |
|  | 2. | Переносные универсальные сборочные приспособления. Специализированные сборочно-сварочные приспособления. | 2 |  |
|  | 3 | Универсальные сборочно-сварочные приспособления. Виды и способы сборки деталей. | 2 |  |
|  | 4 | Установка необходимого зазора при сборке. Приспособления для защиты обратной стороны сварного шва. | 2 |  |
|  | 5 | Проверка точности сборки. Правила наложения прихваток. | 2 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 39 |  |
|  | Методы и приёмы разметки металла | 4 |  |
|  | Разметка по лекалу и шаблону | 5 |  |
|  | Разметка плоскостная. | 5 |  |
|  | Методы и приёмы гибки металла | 5 |  |
|  | Методы и приёмы рубки металла | 5 |  |
|  | Резка металла | 5 |  |
|  | Методы и приёмы опиливания металла | 5 |  |
|  | Чтение чертежей сварных швов. | 5 |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа Написание рефератов на темы: 1 Типы сварных соединений листовых конструкций. 2 Параметры подготовки и сборки. 3 Нормативные документы на подготовку и сборку трубопроводов под сварку. 4 Дефекты подготовки и сборки кромок под сварку. 5 Разметка с применением проекционного способа. 6 Лазерная разметка. | 30 |  |
|  | Учебная практика Виды работ: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 2.Разделка кромок под сварку. 3.Возбуждение сварочной дуги. 4.Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону. 5.Очистка поверхности пластин и труб металлической щёткой. 6. Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки 7. Установка редуктора на баллон, регулирование давления. Присоединение шлангов. 8. Наложение прихваток. 9.Сборка деталей в приспособлениях. | 24 |  |
| Раздел 4. Контроль качества сварных соединений. |  | 2 |
| МДК 01. 04. Контроль качества сварных соединений. |  |  |
| Тема 4. 1. Дефекты сварных соединений. | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Классификация дефектов сварных соединений. | 2 |  |
|  | 2. | Классификация методов контроля качества сварных соединений | 2 |  |
|  | 3. | Причины образования основных видов дефектов. | 1 |  |
|  | 4. | Методы исправления дефектов сварных соединений. | 1 |  |
|  | 5. | Связь дефектов подготовки и сборки с образованием дефектов сварки. | 1 |  |
| Тема 4.2 Контроль качества сварных соединений. | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Классификация методов неразрушающего контроля. | 1 |  |
|  | 2. | Внешний осмотр и измерение готовых сварных соединений. | 1 |  |
|  | 3. | Схемы измерений и инструмент, применяемый для внешнего осмотра и измерений готовых сварных соединений. | 1 |  |
|  | 4. | Контроль сварных соединений на герметичность. | 1 |  |
|  | 5. | Радиационные методы контроля. | 1 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 19 |  |
|  | Визуальный контроль сварных соединений | 4 |  |
|  | Течеконтроль. Капилярный контроль | 4 |  |
|  | Портативные твёрдомеры | 4 |  |
|  | Контроль сварных соединений арматуры. | 4 |  |
|  | Вихревые дефектоскопы | 3 |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа Написание рефератов на темы: 1 Виды поверхностных дефектов сварных швов, причины их образования и меры предотвращения. 2 Виды трещин в сварных швах, причины их образования и меры предотвращения. 3 Дефекты несплошности в сварных швах. 4 Радиографический контроль сварных швов. 5 Испытание сварного шва на растяжение. | 16 |  |
|  | Учебная практика Виды работ: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 2.Визуальный контроль качества сварных соединений. 3.Измерительный контроль качества параметров сварных швов. 4.Контроль сварных швов на герметичность – гидравлические испытания. 5. .Контроль сварных швов на герметичность – пневматические испытания. | 18 |  |

| Раздел 5. Нормативно-техническая документация и система аттестации в сварочном производстве. |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| МДК 01. 05. Нормативно-техническая документация и система аттестации в сварочном производстве. |  |  |
| Тема 5.1. Нормативно-техническая документация в сварочном производстве. | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Общая характеристика нормативно-технических документов. | 2 |  |
|  | 2. | Российская национальная система нормативной документации по сварке. | 2 |  |
|  | 3. | Назначение нормативно-технической документации по сварке, её содержание и применение. | 2 |  |
|  | 4. | Зарубежные системы нормативно-технической документации по сварке. | 1 |  |
|  | 5. | Производственно-технологическая документация по сварке: состав, структура. | 1 |  |
|  | 6 | Карта технологического процесса сварки: виды, содержание, примеры. | 1 |  |
| Тема 5.2 Система аттестации в сварочном производстве | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Система аттестации сварочного производства. | 1 |  |
|  | 2. | Аттестация персонала в области сварочного производства, обозначения способов сварки и положений при сварке. | 1 |  |
|  | 3. | Методы контроля и испытаний контрольных сварных соединений. | 1 |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 19 |  |
|  | Чтение карты технологического процесса сварки сварного соединения. | 3 |  |
|  | Система разработки карты технологического процесса сварки сварного соединения при заданных условиях сварки. | 3 |  |
|  | Чтение удостоверения сварщика и области распространения аттестации. | 3 |  |
|  | Аттестация сварочного оборудования. Технические требования к сварочному оборудованию, методы настройки и испытаний. | 3 |  |
|  | Аттестация сварочных материалов. | 3 |  |
|  | Аттестация сварочных технологий. Обозначение процессов сварки, состав и структура технологической документации. | 2 |  |
|  | Сертификация в сварочном производстве. | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа Написание рефератов на темы: Состав технологической инструкции по сварке. Группы опасных технических устройств. Примеры нормативно-технической документации РФ по группам опасных технических устройств. Регламент проведения практического экзамена при аттестации сварщика (специалиста сварочного производства I уровня). Карта технологического процесса сварки при аттестации сварщика. Процедура аттестации технологии сварки. Виды испытаний сварных соединений. Карта технологического процесса сварки при аттестации технологии сварки. | 16 |  |
|  | Учебная практика Виды работ: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Чтение инструкционно-технологической карты сборки и сварки конструкции. Разработка карты технологического процесса на основе технологической инструкции по сварке. | 12 |  |

| Раздел 6. Технический английский язык . |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| МДК 01. 06. Технический английский язык. |  |  |
| Тема 6. 1. Основные понятия и определения в сварке по стандартам ISO и AWS | Содержание |  | 2 |
|  | Лабораторно-практические занятия | 42 |  |
|  | 1. | Перевод основных терминов по сварочной тематике | 6 |  |
|  | 2. | Номенклатура сварочных процессов и их цифровое обозначение в соответствии с ISO 4063. | 6 |  |
|  | 3. | Буквенные обозначения способов сварки (соединения), принятые в Американском сварочном обществе. | 6 |  |
|  | 4. | Перевод несложных текстов с техническими терминами по сварке. | 6 |  |
| Тема 6.2 Условное обозначение сварных швов на чертежах по ISO и AWS. Технологическая документация | Содержание |  | 2 |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  |
|  | 1. | Чтение чертежей сварных конструкций с обозначением сварных швов по ISO 2553. | 6 |  |
|  | 2. | Чтение чертежей сварных конструкций с обозначением сварных швов по AWS A2.4. | 6 |  |
|  | 3. | Чтение обозначений сварочных материалов по ISO и AWS. | 5 |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа Написание рефератов на темы: Маркировка электродов по стандартам Евросоюза (стандарты ISO. Маркировка электродов по стандартам Американского сварочного общества (стандарты AWS). Обозначение сварочных материалов для сварки в защитных газах по требованиям стандартов серии ISO и AWS. Обозначение порошковых проволок по требованиям стандартов серии ISO и AWS. Условные обозначения различных видов неразрушающего контроля (по AWS). Документы, регламентирующие требования к качеству сварных соединений. | 21 |  |
|  | Учебная практика Виды работ: Инструктаж по охране труда и технике безопасности Чтение технологических карт сварки оформленных по требованиям ISO 15609-1. | 6 |  |
| Производственная практика ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. Виды работ: 1 Техника безопасности при слесарных, сборочных работах и работах с газовыми баллонами 2 Подготовка оборудования к сварке: - подготовка источников питания для ручной дуговой сварки - подготовка источников питания (установок) для ручной аргонодуговой сварки, газового оборудования и оборудования для поддува - подготовка источников питания (установок) для частично механизированной сварки плавлением в защитном газе, и газового оборудования поста 3 Выполнение текущего и периодического обслуживания сварочного оборудования для ручной дуговой сварки, ручной аргонодуговой сварки и механизированной сварки плавлением в защитном газе 4 Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: резка, гибка и правка металла. 5 Выполнение предварительной зачистки свариваемых кромок из углеродистых и высоколегированных сталей перед сваркой. 6 Выполнение предварительного подогрева перед сваркой с применением газового пламени. 7 Чтение чертежей сварных конструкций. 8 Выполнение разметки заготовок по чертежу. 9 Выполнение по чертежу сборки конструкций из углеродистых и высоколегированных сталей под сварку с применением сборочных приспособлений. 10 Выполнение визуально-измерительного контроля точности сборки конструкций под сварку. 11 Выполнение визуально-измерительного контроля геометрии готовых сварных узлов на соответствие требованиям чертежа. 12 Выполнение визуально-измерительного контроля размеров и формы сварных швов в узлах. 13 Выявление и измерение типичных поверхностных дефектов в сварных швах 14 Выполнение пневматических испытаний герметичности сварной конструкции. 15 Выполнение гидравлических испытаний герметичности сварной конструкции. 16 Чтение карт технологического процесса сварки. 17 Настройка специальных функций специализированных источников питания для свари неплавящимся электродом постоянного, переменного тока и импульсных, а также источников питания для импульсно- дуговой сварки плавящимся электродом 18 Выполнение предварительной зачистки свариваемых кромок из углеродистых и высоколегированных сталей перед сваркой. Подготовка кромок алюминия и его сплавов под сварку. 19 Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных по системе ЕСКД. 20 Чтение технологических карт сварки оформленных по требованиям ISO 15609-1. | 252 |  |
| Экзамен квалификационный | 6 |  |
| Всего часов | 789 |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Для реализации программы профессионального модуля в лицеи имеются в наличие учебные кабинеты:

теоретических основ сварки и резки металлов;

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

технической графики

мастерские:

слесарная;

сварочная для сварки металлов и неметаллических материалов.

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета теоретических основ сварки и резки металлов:

-  рабочее место преподавателя;

-  посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- образцы;

- технические средства обучения: ноутбук с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран

Оборудование слесарной  мастерской по количеству обучающихся:

- слесарный верстак (металлический)

- стол для инструмента

- молоток

- линейка

- чертилка

- угольники

- зубило

- напильники

- тиски параллельные

- циркуль

- кернер

- технологические карты

- инструкционные карты

на мастерскую:

- сверлильный станок

- приводной ножовочный станок

- наждачный станок

- ножовочный станок

Оборудование сварочной мастерской для сварки неметаллических материалов  :

- Рабочее место мастера производственного обучения;

- место для проведения визуального и измерительного контроля;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- измерительный инструмент;

- сварочные посты;

- сварочные маски;

- индивидуальные средства защиты.

Оборудование учебного кабинета иностранного языка:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)

- комплект учебно-методической документации (учебники, словари, пособия);

- наглядные пособия (плакаты, стенды)

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1.Дедюх, Р.И. Технология сварочных работ: сварка плавлением: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Дедюх. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03766-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438760

2.Технология сварочных работ: теория и технология контактной сварки : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Ф. Катаев, В. С. Милютин, М. Г. Близник ; под научной редакцией М. П. Шалимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 146 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10927-6 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1491-1 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432445

3.Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08456-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438761

Дополнительная литература:

1.Фетисов, Г. П. Сварка и пайка в авиационной промышленности : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. П. Фетисов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05769-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438892

2.Новокрещенов, В. В. Неразрушающий контроль сварных соединений в машиностроении : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Новокрещенов, Р. В. Родякина ; под научной редакцией Н. Н. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07186-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438545

### Интернет-ресурсы:

- www. Svarka.net

- www.svarkainfo.ru

- http://www.weldcomp.ru/biblioteka/206-stykovoe-soedinenie.html

- Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com.

- Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru - www.svarka.net www.svarka-reska.ru.

- Электронный учебник Овчинников В.В. Газовая сварка (наплавка) 2018 год

- Электронный учебник Черчение (металлообработка) Бродский А.М. 2015 год

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с перечнем профессии, государственным образовательным стандартом.

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической документацией.

Консультации для обучающихся проводятся по плану на учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) на каждый учебный год определяются образовательным учреждением.

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы предусматривается 2 вида практики: учебная и производственная.

Для  освоения данного модуля в ГБПОУ СО «БПЛ» обучающиеся проходят  изучение общепрофессиональных  дисциплин: «Основы инженерной графики», «Допуски и технические измерения», «Основы материаловедения», «Основы электротехники», «БЖ», «Основы экономики».

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки»» является  освоение    учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» и профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов,  а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы инженерной графики», «Допуски и технические измерения», «Основы материаловедения», «Основы электротехники», «БЖ» , «Основы экономики».

# Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях  не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные ПК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций | 1 Чтение чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций оформленных по стандартам РФ. | Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ. Оценка по эталонам. |
| ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. | Чтение конструкторской документации на свариваемую конструкцию. Умение пользоваться нормативно-технической документацией, регламентирующей выбор сварочных материалов, сборку, сварку и требования к контролю качества конкретных деталей и узлов. Чтение производственно-технологической документации в виде технологических инструкций по сварке и карт технологического процесса сварки, регламентирующих применяемые сварочные материалы, порядок и способы сборки, технологические требования к сварке и контролю качества конкретных деталей и узлов. | Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ. Оценка по эталонам. |
| ПК 1.3. Проверять оснащённость, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Знание оснащённости и проверка оснащённости сварочного поста для различных способов ручной и частично механизированной сварки Проверка работоспособности и исправности оборудования поста для различных способов ручной и частично механизированной сварки Проверка наличия заземления сварочного поста РД, РАД, МП. Знание правил пользования баллонов со сжатыми и сжиженными газами. Настройка сварочного и вспомогательного оборудования для различных способов сварки согласно требованиям инструкций по эксплуатаций по эксплуатации и технологических карт сварки. | Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ. Оценка по эталонам. |
| ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда. Подготовка и проверка сварочных материалов для ручной дуговой и частично механизированной сварки. | Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ. Оценка по эталонам. |
| ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда. Подбор инструмента и оборудования. Выполнение сборки и подготовки элементов средней сложности и сложных сварных конструкции под ручную и частично механизированную сварку с применением сборочных приспособлений. Выполнение сборки и подготовки элементов средней сложности и сложных сварных конструкции под ручную и частично механизированную сварку на прихватках Применение ручного и механизированного инструмента для зачистки поверхностей под сварку, выполнение типовых слесарных операций, применяемые при подготовке деталей перед сваркой. Применение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. | Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ. Оценка по эталонам. |
| ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда. Подбор инструмента и оборудования. Контроль подготовки элементов конструкций под сварку. Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных элементов конструкции ( изделия, узлы, детали) под сварку на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. | Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ. Оценка по эталонам. |
| ПК 1.7.Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда. Выбор способа выполнения предварительного подогрева. Подбор оборудования и инвентаря. Проведение предварительного и сопутствующего (межслойного) подогрева металла. | Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ. Оценка по эталонам. |
| ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда. Подбор инструмента и оборудования. Устранение поверхностных дефектов в сварных швах без последующей заварки, путём зачистки. Удаление поверхностных дефектов в сварных швах после сварки, с подготовкой мест удаления дефектов под последующую заварку. | Оценка выполнения ЛПЗ Оценка отчёта выполнения ЛПЗ Оценка защиты ЛПЗ. Оценка по эталонам. |
| ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда. Подбор инструмента и оборудования. Контроль с применением измерительного инструмента сваренных различными способами сварки деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. Контроль с применением измерительного инструмента сваренных различными способами сварки деталей на наличие поверхностных дефектов и соответствие их размеров требованиям конструкторской и производственно- технологической документации по сварке. | Квалификационный экзамен: практическое задание оценивается экспертной оценкой по эталону |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволить проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - качественное выполнение профессиональных задач при освоении программы профессионального модуля. - регулярное участие в различных мероприятиях (конкурсах профмастерства, олимпиадах по тематикам профессионального модуля) | Оценка мастера п/о ЛПЗ, оценка различных видов заданий по профессиональному модулю. Оценка портфолио учащегося. Профориентационное тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - соблюдение требований нормативных документов, алгоритмов; - обоснованный анализ выполнения практических заданий, видов работ учебной и производственной практики; - самостоятельное выполнение профессиональных задач, определённых руководителем . | Оценка отчётов по учебной и производственной практике. Отзывы и характеристики с производственной практики. Оценка отчёта учебной. производственной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - качественное выполнение индивидуальных заданий при освоении программы профессионального модуля; - выполнение заданий в срок; - своевременное выявление ошибок в собственной деятельности. | Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - использование разных источников информации при освоении программы профессионального модуля; - отбор информации в соответствии с задачей; - выделение главного в получаемой информации. | Оценка выполнения практических заданий по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - грамотное использование Интернета в различных поисковых системах; - использование приёмов технологии (прикладные программы). | Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - соблюдение правил работы в группе при выполнении заданий профессионального модуля; - соблюдение инструкций по обслуживанию оборудования; - соблюдение правил взаимодействия с другими учащимися, педагогом, с коллективом предприятия. | Отзывы руководителей предприятий |

Разработчики: ГБПОУ  СО   «БПЛ»

Филиппова Галина Владимировна – методист;

Паболков Николай Васильевич- мастер производственного обучения  по профессии «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

Фролин Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО УК «Комфорт»

Корнеев Александр Александрович – директор УК «Авиатор»

Эксперты:

--------------------------     --------------------     --------------------

--------------------------     --------------------     --------------------